МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Казанский (Приволжский) федеральный университет»

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И МЕХАНИКИ ИМ.Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО

КАФЕДРА АЭРОГИДРОМЕХАНИКА

Направление: 010901.65 – механика

Специализация: механика жидкости, газа и плазмы

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

(дипломная работа)

ДРОБЛЕНИЕ И ИСТИРАНИЕ ЧАСТИЦ КАТАЛИЗАТОРА В РЕАКТОРАХ С КИПЯЩИМ ЗЕРНИСТЫМ СЛОЕМ

Работа завершена:

Студент 05-001 группы

«____»___________2015 г.					           (И.Ю. Штейнер)

Работа допущена к защите:

Научный руководитель

Доктор физико-математических наук, профессор

"___"_________ 2015 г.		      ________________ 	          (А.Г. Егоров)

Заведующий кафедрой

доктор физико-математических наук, профессор

"___"_________ 2015 г.		     _________________ 	          (А.Г. Егоров)

Казань- 2015

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДРОБЛЕНИЯ И ИСТИРАНИЯ ЗЕРЕН	5

Общее описание процесса	5

Дробление зерен	6

Истирание зерен	7

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ	10

Эксперименты	10

Адаптация математической модели	13

РАВНОВЕСНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТИЦ В ПРОМЫШЛЕННОМ РЕАКТОРЕ	16

Постановка и решение задачи	16

Анализ промышленных данных	18

ВЫВОДЫ	21

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	22

ПРИЛОЖЕНИЕ 1	23

ПРИЛОЖЕНИЕ 2	26

# ВВЕДЕНИЕ

Реакторы с кипящим слоем – реакторы, в которых частички катализатора размером 0.1-1.0 мм и меньше витают в потоке реакционной смеси. В реакторах этого типа исходная смесь газов проходит через слой мелкодисперсного катализатора, вызывая его сильное перемешивание. Типичный вид реакторов представлен на рисунке 1. Высота таких реакторов достигает 30 метров, диаметр 5 метров.

Рис.1. Реактор кипящего слоя.

Существенное преимущество реакторов с кипящим слоем – отсутствие температурных градиентов, что достигается благодаря перемешиванию твердого катализатора и хорошему теплообмену между ним и газовой фазой. Кроме того, в таких реакторах легко добавлять свежий катализатор и отбирать отработанный, что также весьма важно. По этим причинам в реакторах с кипящим слоем целесообразно проводить реакции, сопровождающиеся очень большим выделением тепла, или же использовать такой катализатор, который нуждается в частой замене. Преимуществом является также простота загрузки и охлаждения слоя. В случае реакций каталитического окисления преимуществом кипящего слоя является также его взрывобезопасность. Недостаток кипящего слоя – истираемость частиц в слое, что приводит к увеличению расхода катализатора.

Процесс дегидрирования С4-С5  изопарафинов в изоолефины в промышленных условиях, как правило, осуществляется в реакторах с кипящим слоем алюмохромового катализатора. При этом частицы катализатора интенсивно сталкиваются между собой и со стенками реактора. Это приводит к их дроблению и истиранию. Эффект разрушения гранул катализатора имеет важное значение, если аппарат рассчитывается на работу с частицами одного диапазона размеров, а фракционный состав частично или полностью меняется в процессе работы. В промышленности это может иметь критической значение. Процессы дробления и истирания гранул зависят от множества факторов, в частности от прочности частиц и конструктивных особенностей аппарата. Существует много работ по простым моделям, численному моделированию и экспериментальным исследованиям дробления частиц дискретной твердой фазы [1-9]. Однако в полной степени этот вопрос еще не разрешен.

В первой части настоящей работы предлагается простейшая математическая модель, описывающая динамику популяции частиц различных размеров в реакторе кипящего слоя. Эта модель учитывает два основных процесса разрушения гранул катализатора: дробление и истирание. На основе специально проведенных лабораторных экспериментов построенная модель во второй части работы адаптирована к двум типам алюмохромового катализатора дегидрирования марок ИМ-2201 и КДИ в наибольшей степени востребованных при производстве изобутилена в ПАО «Нижнекамскнефтехим».  Использование в третьей части работы построенной математической модели для моделирования работы реальных реакторов показало ее работоспособность.

# МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДРОБЛЕНИЯ И ИСТИРАНИЯ ЗЕРЕН

## Общее описание процесса

Знание фракционного состава катализатора является необходимым элементом  математического моделирования и оптимизации работы реактора. Прогнозирование фракционного состава должно опираться на математическую модель, описывающую динамику популяции частиц катализатора в зависимости от их размера. Изменение размеров частиц со временем связано с двумя основными механизмами: дроблением и истиранием частиц. Первый из указанных процессов – быстрый. Его характерное время составляет всего несколько часов, что на несколько порядков меньше характерного времени пребывания частиц катализатора в реакторе. Поэтому допустимо считать процесс дробления бесконечно быстрым, описывая его матрицей дробления. Эта матрица позволяет по фракционному составу загружаемого в реактор катализатора пересчитать «эффективный фракционный состав», возникающий по истечении этапа дробления частиц. Матрица дробления зависит от типа катализатора и должна находиться по результатам лабораторных экспериментов. Истирание частиц значительно более медленный процесс, чем дробление. Характерное время истирания близко с характерным временем пребывания частиц в реакторе. Поэтому, в отличие от дробления, детальная кинетика истирания обязательна для учета при описании динамики популяции частиц катализатора. Кинетическая модель истирания частиц сводится к уравнению переноса, независимыми переменными в котором выступают время и размер частиц, а искомой функцией – плотность распределения частиц по размерам.

## Дробление зерен

Разделим каждую из загружаемых (изначально, либо в течение процесса) фракцию в реактор на две компоненты. Первая из них соответствует хрупким, легко разрушающимся, частицам, раскалывающимся на зерна меньшего размера в течение короткого времени после их загрузки в реактор. Будем пренебрегать этим малым временем по сравнению с характерным временем пребывания частиц в реакторе, характеризуя бесконечно быстрый процесс начального дробления матрицей перехода  размера . Здесь  - число выделяемых фракций, занумерованных соответственно их размерам от 1 (самая крупная фракция) до  (самая мелкая фракция). Элементы   матрицы  характеризует массовую долю частиц k-й фракции, образовавшихся в результате раскола частиц n-й фракции. При этом должны выполняться соотношения

(1)

Они указывают на то, что в результате раскола из мелких частиц не могут образоваться крупные и на то, что суммарная масса осколков равна массе расколовшейся частицы. Следующее из (1) равенство  говорит о том, что частицы, полученные в результате раскола зерен самой мелкой фракции, остаются в этой же фракции.

Матрица  может и должна определяться в результате экспериментов по динамике истирания зерен в начальный промежуток времени. По его истечению, как было сказано выше, дробление частиц в ходе эксплуатации реактора игнорируется. Учет дробления осуществляется пересчетом с помощью матрицы  фракционного состава исходно  и «эффективно добавляемого» в реактор катализатора. Если обозначить через  наблюдаемую массу изначально загруженной в реактор -й фракции, то истинное (эффективное) начальное распределение  фракций по размерам определится как произведение матрицы  на вектор

.

Аналогично происходит пересчет фракционного состава добавляемого в реактор катализатора. Обозначим через  и  (кг/с) вектор столбцы наблюдаемого и истинного темпа догрузки катализатора соответственно. Тогда

## Истирание зерен

Обозначим через (кг) массу катализатора в реакторе в текущий момент времени, через  и  (кг/с) массу добавляемого и извлекаемого из реактора в единицу времени катализатора. Выделим особо самую мелкую фракцию, называя ее пылью. Она играет особую роль, в силу того, что именно пыль, как предполагается, и образуется в процессе истирания частиц. Обозначим через , ,  массовую долю пыли в реакторе, в добавляемом и извлекаемом катализаторе соответственно. Максимальный размер частиц, образующих пыль, будем обозначать как  Распределения  частиц по размерам в области  внутри реактора, на входе и выходе из него будем характеризовать массовыми плотностями , , , имеющими размерность (1/м). По определению  есть масса частиц в реакторе с размерами из диапазона , деленная на массу всех частиц в реакторе. Аналогично определяются и  . По определению

(2)

Рассмотрим баланс пыли за время . Приращение  массы пыли в системе происходит за счет добавления пыли на входе в систему , извлечения пыли из системы  и истирания частиц. Истирание частиц с  будем характеризовать скоростью истирания  (кг/кг/с), определяемой как масса пыли, образующейся в единицу времени из единицы массы частиц размера . Связанное с истиранием добавление пыли в систему обусловлена двумя причинами. Первая из них определяется потерей массы частицами с . Соответствующая величина равна

.

Вторая причина вызвана уменьшением размеров частиц. Масса частицы пропорциональна кубу ее размера. Поэтому частица размера  уменьшается за время  в размере на величину

.

Вследствие этого в пыль переходят дополнительно частицы с размерами из диапазона  давая приращение количества пыли на величину

Записывая далее баланс массы пыли, найдем

(3)

Составляя аналогичным образом баланс массы частиц с размерами  из диапазона , получим

(4)

Проинтегрируем обе части этого уравнения по  в пределах от  до бесконечности, воспользуемся соотношениями (2) и сложим результат с (3). Получим интегральное уравнение баланса массы катализатора

(5)

выражающее тот очевидный факт, что изменение массы катализатора в реакторе может произойти только за счет добавления и изъятия частиц, но не за счет их истирания. Уравнение баланса пыли  (3) полностью эквивалентно уравнению баланса массы катализатора (5) и может быть им заменено. В результате приходим к паре уравнений (4) и (5) для нахождения искомых функций и . При заданных значениях  масса катализатора в системе находится простым интегрированием (5). После вычисления  плотность распределения отыскивается решением уравнения переноса (4), а количество  пыли в системе определяется по первому из соотношений (2).

Для замыкания уравнения (4) необходимо задать зависимость  скорости истирания от размера частицы. Такая зависимость может быть разной для различных типов катализаторов. Наиболее прямым способом измерения  является лабораторный эксперимент. Именно он и используется нами далее.

# ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

## Эксперименты

Имеющиеся лабораторные эксперименты проводились для двух типов катализатора марок КДИ и ИМ-2201. В экспериментах выделялись пять фракций катализатора с размерами 100-125 мкм (фракция 1), 70-100 мкм (фракция 2), 40 -70 мкм (фракция 3), 20-40 мкм (фракция 4) и менее 20 мкм (фракция 5). Данные фракции (в случае первых трех диапазонов размеров индивидуально, в случае 4-5 диапазонов размеров в виде смеси) загружались в установку для определения механической прочности. Далее проводилось истирание струей воздуха, подаваемым через форсунку в нижней части трубки в течение 24 ч. Динамика изменения фракционного состава фиксировалась в моменты времени 3, 6, 15, 24 ч с начала эксперимента. Типичная динамика изменения фракционного состава смеси представлена символами на рис. 2-5. Эти рисунки относится к экспериментам 2-5, проведенному с катализатором КДИ.

Рис. 2. Изменение массовых концентраций фракций 1-5 КДИ в эксперименте 1.

Маркеры – эксперимент. Линии – теория.

Рис. 3. Изменение массовых концентраций фракций 1-5 КДИ в эксперименте 2.

Маркеры – эксперимент. Линии – теория.

Рис.4. Изменение массовых концентраций фракций 1-5 КДИ в эксперименте 3.

Маркеры – эксперимент. Линии – теория.

Рис.5. Изменение массовых концентраций фракций 1-5 КДИ в    эксперименте 4.

Маркеры – эксперимент. Линии – теория.

Адаптация математической модели

В условиях эксперимента ,  и уравнение (4) после деления на  и переходит в следующее уравнение

(6)

Решение уравнения (6)  проводилось по явной схеме. При этом уравнение дискретизировалось на равномерной сетке с шагом  на интервале . Типичное число узлов дискретизации бралось равным 256. Вычислительная схема выглядела следующим образом

(7)

Здесь крышкой сверху обозначен следующий временной уровень, - временной шаг. После нахождения по явной формуле (7) плотности распределения   на новом временном уровне массовые концентрации фракций 1–4 находились численным интегрированием  по соответствующим интервалам, массовая концентрация пыли (фракция 5) подсчитывалась согласно (2). В начальный момент времени истинные массовые концентрации фракций вычислялись по загруженным в реактор концентрациям фракций с помощью матрицы дробления. Зависимость  изначально выбиралась кусочно-постоянной, принимающей различные значения на каждом фракционном интервале. Соответствующая программа написана в среде MATLAB и приведена  в приложении 1.

При обработке экспериментов учитывалось, что истирание самой крупной фракции в каждом из экспериментов не зависит от более мелких фракций, так, что в -ом эксперименте динамика ее изменения полностью определяется  двумя величинами: скоростью истирания , отнесенной к соответствующему фракционному интервалу, и коэффициентом  ее дробления. Эти два коэффициента – и   – однозначно определяются по экспериментальным данным содержания самой крупной фракции в двух конечных точках измерения (15 и 24 часа). Оказалось, что найденные таким образом все значения скоростей истирания  близки, отличаясь друг от друга не более чем на 10%. Это позволило принять в дальнейшем скорость истирания  постоянной, не зависящей от размеров частиц величиной, определив ее как

Остальные 10 параметров модели – коэффициенты матрицы  , определялись так, чтобы наилучшим образом согласовать оставшиеся десять экспериментальных кривых с теоретическими. В результате были найдены следующие матрицы дробления

, (8)

Типичное качество согласования теории с экспериментом представлено на рис. 2-5. Оно представляется вполне удовлетворительным. Адаптированная в данном пункте по лабораторным испытаниям математическая модель используется далее в вычислительных экспериментах по определению равновесного фракционного состава катализатора в реальных реакторах.

В заключение этого пункта обратим внимание на различие между испытанными катализаторами КДИ и ИМ-2201. Оно заключается в двух существенных моментах. Во-первых, скорость истирания ИМ-2201 почти вдвое выше скорости истирания КДИ. Во-вторых, крупные зерна ИМ-2201 намного более хрупки, чем зерна КДИ. Данное отличие объясняется различным типом связывания между первичными частицами катализаторов [10, 11]. Катализатор ИМ-2201 получен по технологии распылительной сушки, при этом во время синтеза крупные агломераты формируются за счет непрочных коагуляционных контактов первичных частиц. В это же время гранулы КДИ и других подобных катализаторов сформированы за счет прочных кристаллизационных связей между первичными частицами. Природа же первичных частиц во всех случаях близка и определяется химическим и фазовым составом катализаторов. Поэтому согласно (8) после «мгновенного» дробления сохраняется лишь 25 % крупных зерен ИМ-2201, в то время как для КДИ их доля достигает 60 %. В то же время более мелкие зерна обоих катализаторов по своей хрупкости сопоставимы (см. (8)).

РАВНОВЕСНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТИЦ В ПРОМЫШЛЕННОМ РЕАКТОРЕ

## Постановка и решение задачи

С практической точки зрения важно знать равновесное распределение частиц по размерам в промышленном реакторе. Поясним, что под этим имеется в виду. Пусть в реактор с постоянным расходом  добавляются частицы относительно больших размеров, определяемые функцией распределения   и с тем же расходом  извлекаются малые частицы катализатора.  Общая масса катализатора в системе остается неизменной и со временем устанавливается стационарное (равновесное) распределение  частиц по размерам в системе. Нахождение такого распределения является основной задачей данного пункта работы.

Прежде чем перейти к математической постановке задачи, отметим несколько важных обстоятельств:

1) при измерении фракционного состава катализатора в реакторе обычно ориентируются на те же самые фракции, которые использовались в лабораторных экспериментах. Поэтому измеренную в экспериментах матрицу дробления  допустимо сохранить при описании процессов в промышленных реакторах;

2) скорость истирания  частиц в лаборатории и промышленности могут быть различны, что объясняется различной интенсивностью процессов и конструкцией реакторов. Интенсивность столкновений частиц в используемом лабораторном аппарате существенно выше. Поэтому при переходе к описанию промышленного реактора следует ожидать существенного снижения скорости истирания по сравнению с измеренной в лаборатории. Тем не менее, отношение между лабораторными и промышленными скоростями истирания должно оставаться неизменным для всех типов катализаторов. Поэтому при переходе от лабораторных к промышленным реакторам должен возникать единственный, независящий от типа катализатора, поправочный коэффициент как отношение между лабораторными и промышленными скоростями истирания;

3) промышленные данные показывают, что из реактора через существующую систему пылеулавливания (группы циклонов) проскакивают в основном частицы самой мелкой фракции (<20 мкм). Кроме этого на выходе из реактора наблюдается заметная доля (до 15%) частиц размера  20-40 мкм. В этой связи удобно фиксировать размер удаляемой из реактора пыли  в диапазоне , подбирая соответствующее значение из условий наилучшего согласования с промышленными данными как по распределению частиц внутри реактора, так и на выходе из него.

С учетом сделанных предположений конкретизируем на основе сформулированной выше математической модели  постановку задачи о равновесном распределении частиц катализатора в промышленном реакторе. Введем безразмерный параметр , равный отношению темпа подачи катализатора в реактор к темпу его истирания.  Согласно (4), (2) равновесное распределение  будет описываться обыкновенным дифференциальным уравнением

(9)

и интегральным условием

(10)

отражающим тот факт, что вся пыль (частицы с радиусом ) удаляется из системы. Дополнительное условие (10) служит для нахождения безразмерного темпа  подачи катализатора, при котором в реакторе будет реализовываться равновесное распределение частиц по размерам. Напомним, что эффективное распределение  частиц на входе в реактор в (9) пересчитывается через истинное с помощью матрицы дробления .

С учетом того (см. (9)), что  прямо пропорционально  решение задачи (9), (10) не встречает затруднений. При каждом фиксированном  и  оно определяет необходимый темп  подачи катализатора и равновесное распределение  частиц в реакторе. Кроме того, на его основе можно подсчитать долю  частиц с размерами из интервала  в отбираемом из реактора катализаторе по формуле

(11)

Доля выносимых частиц меньшего размера очевидно равна .

Соответствующая программа написана в среде MATLAB и приведена  в приложении 2.

## Анализ промышленных данных

Вплоть до недавнего времени основным катализатором, используемым в ПАО «Нижнекамскнефтехим»  при производстве изобутилена являлся ИМ-2201. Для него накоплен обширный фактический материал, статистическая обработка которого позволяет определить средний фракционный состав добавляемого в реактор катализатора (верхняя строка таб.1), средний равновесный состав катализатора в реакторе (вторая строка) и долю выносимой через циклоны из реактора крупной (более 20 мкм) фракции. Эта доля составляет в среднем 16%. Опираясь на это значение находился единственный адаптационный параметр модели: граница =25мкм размера удаляемых из реактора частиц. После этого решением задачи (9)-(10) определялся равновесный состав катализатора в реакторе (третья строка таб.1) и безразмерный темп  подачи катализатора, оказавшийся равным 1,6. Как видно из таблицы фактический и расчетный равновесный фракционный состав хорошо согласуются друг с другом. Зная объем катализатора (300 т) и темп подачи свежего катализатора (8 т/сут)  можно определить универсальный пересчетный коэффициент от лабораторных к промышленным скоростям истирания. Он оказывается равным 0,0065, что означает, что скорость истирания в промышленном реакторе в 160 раз меньше, чем в лаборатории.

В последнее время при подзагрузке свежего катализатора в реактор часто используется смесь ИМ-2201 (60 %) и КДИ (40 %). Их фракционный состав дан в таблицах 1 и 2.  При использовании смеси вынос через циклоны крупной (более 20 мкм) фракции существенно возрастает, достигая 28 %. Соответственно, модель требует увеличения размера  удаляемых из реактора частиц  с 25 до 34 мкм. Фактический и вычисляемый фракционный состав смеси в реакторе (вторая и третья строки таб.2) при этом удовлетворительно согласуются  друг с другом.

Заметим, что в силу более высокой истираемости ИМ-2201 пропорции частиц ИМ-2201  и КДИ в реакторе существенно отличаются от таковых при загрузке. Вместо 40 % КДИ на входе, в равновесном составе его доля составляет 65 %. Безразмерный темп  подачи катализатора, оказался равным 1,2, что означает снижение расхода катализатора на 25 %.

Особо подчеркнем большой объем выносимых из реактора частиц размерами 20-40 мкм и, как следствие, малая доля (13 %) таких частиц в равновесном составе. Оба эти отрицательных факта связаны с неудовлетворительной работой циклонной группы. При ее модернизации результаты могут существенно улучшиться даже при эксплуатации реактора исключительно с катализатором КДИ. 	В качестве примера рассмотрим такую модификацию циклонов, которая при использовании КДИ даст то же значение =25 мкм, что и для ИМ-2201. В этом случае при загрузке КДИ с фракционным составом, представленным в первой строке таблицы 2, равновесным состав окажется таким 20-40 мкм – 25,8 %, 40-70 мкм – 38,5 %, 70-10мкм – 20,1 %,  >100 мкм – 14,6 %, что практически повторяет равновесный состав ИМ-2201 (табл.1). При этом вынос крупной фракции также практически сохраняется, составляя 16,3 %, а безразмерная скорость подачи свежего катализатора существенно (более чем в 2,5 раза) снижается с =1,6 для ИМ-2201 до =0,63 для КДИ.

Таблица 1. Фракционный состав катализатора ИМ-2201

| Катализатор ИМ-2201 | Фракционный состав, % |
| --- | --- |
|  | <20 мкм | 20-40 мкм | 40-70 мкм | 70-100 мкм | >100 мкм |
| Добавляемый | 6,5 | 9,6 | 20,1 | 18,1 | 45,7 |
| Равновесный фактический | 0 | 29,2 | 36,7 | 19,5 | 14,6 |
| Равновесный теоретический | 0 | 28,9 | 41,8 | 16,3 | 13,0 |

Таблица 2. Фракционный состав смеси катализаторов ИМ-2201 и КДИ (60 : 40)

| Смесь ИМ-2201 и КДИ | Фракционный состав, % |
| --- | --- |
|  | <20 мкм | 20-40 мкм | 40-70 мкм | 70-100 мкм | >100 мкм |
| Добавляемый КДИ | 0,5 | 11,5 | 28,0 | 16,0 | 44,0 |
| Равновесный фактический | 0 | 12,0 | 42,0 | 32,0 | 14,0 |
| Равновесный теоретический | 0 | 13,0 | 45,7 | 25,3 | 16,0 |

# ВЫВОДЫ

1. Предложена и адаптирована по лабораторным данным математическая модель разрушения частиц катализаторов ИМ-2201 и КДИ в кипящем слое промышленных реакторов дегидрирования изопарафинов в изоолефины. Модель учитывает как быстрый процесс дробления частиц, так и медленный процесс их истирания.

2. Предложенная модель способна описать имеющийся фактический материал по эксплуатации промышленных реакторов проточного типа с псевдоожиженным слоем катализатора.

3. Выявлена принципиальная  разница между механическими свойствами используемых на практике катализаторов ИМ и КДИ.

4. Установлено, что использование катализатора КДИ при модификации циклонной группы может при сохранении равновесного распределения частиц по размерам в реакторе  снизить расход катализатора более чем в два с половиной раза.

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Rangelova J. ,  Morl L., Heinrich S., Dalichau J. // Chemical Engineering & Technology. 2002. Vol. 25, № 6. P. 639-646.

- McMillana J., Briensa C., Berruruti F., Chan E. // Chemical Engineering Science. 2007. № 62. P. 3809-3820.

- Chen Z., Grace J. R., Jim Lim C. // Fuel. 2008. № 87. P.1360-1371.

- Jiang X., Zhou L. A., Liu J., Han X. // Powder Technology. 2009. № 195. P. 44-49.

- Choi J.-H., Moona Y.-S., Yi C.-K., Kim S.D.  // Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers. 2010. № 41. P. 656-660.

- Pougatch K., Salcudean M., McMillan J.  // Chemical Engineering Science. 2010. № 65. P. 4829-4843.

- Thon A.,  Püttmann A., Hartge E.-U., Heinrich S., Warther J., Patience G.S., Bockrath R.E. // Powder Technology. 2011. № 214. P. 21-30.

- Rahim A., Al-zahrani A. // Powder Technology. 2000. № 107. P. 54-59.

- Heinrich S., Peglow M., Morl L. // Chemical Engineering Journal. 2002. № 86. P. 223-231.

- Ильин В.М., Веклов В.А., Павлова И.Н., Касьянова Л.З., Баженова Ю.П., Сайфуллина А.А. // Катализ в промышленности. 2004. № 4. С. 47-51.

- Егорова С.Р., Катаев А.Н., Бекмухамедов Г.Э., Ламберов А.А., Гильмуллин Р.Р., Хайдаров Р.А., Нестеров О.Н., Гильманов Х.Х. // Катализ в промышленности.  2009.  № 4. С. 37-45.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Программа расчета динамики изменения фракционного состава катализатора в лабораторных экспериментах.

clear all

close all

Time=[0 3 7 15 24];

EXPNUMB=1;

v=0.0065%0.003%0.006;

gamma=-2;

D0=50;

%-----эксперименталЬные данные

D=[0 20 40 70 100 125];

% -------матрица дробления

A=[0.585  0       0         0    0;...

0.125   0.725   0          0    0;...

0.11  0.125  0.90   0    0;...

0.07   0.10   0.10    0.69    0;...

0.11   0.05  0.00     0.31   1];

%-----эксперименталные данные

if EXPNUMB==1

A1=[1 0.6692 0.5597 0.4620 0.3969];

A2=[0 0.1165 0.1696 0.1799 0.1924];

A3=[0 0.0731 0.0866 0.0869 0.1138];

A4=[0 0.0485 0.0728 0.0776 0.0516];

elseif EXPNUMB==2

A1=[ 0 0 0 0 0];

A2=[1 0.8141 0.7304 0.5836 0.5115];

A3=[0.0 0.1012 0.1314 0.1925 0.1857];

A4=[0.0 0.0371 0.0595 0.0805 0.0929];

elseif EXPNUMB==3

A1=[ 0 0 0 0 0];

A2=A1;

A3=[0.8186 0.7643 0.6179 0.6483 0.5982];

A4=[0.1814 0.1950 0.3331 0.2425 0.2172];

else

A1=[ 0 0 0 0 0];

A2=A1;

A3=A1;

A4=[0.3175 0.3005 0.2289 0.1937 0.1839];

end

A5=ones(size(Time))-A1-A2-A3-A4;

%-----переход к истинным начальным концентрациям

cnabl0=[A1(1); A2(1); A3(1); A4(1); A5(1) ];

c0=A*cnabl0;

B(1)=c0(1); B(2)=c0(2); B(3)=c0(3); B(4)=c0(4); B(5)=c0(5);

%--------------------------------------------------------

D=D/D0;

F(1)=B(5)/(D(2)-D(1));

F(2)=B(4)/(D(3)-D(2));

F(3)=B(3)/(D(4)-D(3));

F(4)=B(2)/(D(5)-D(4));

F(5)=B(1)/(D(6)-D(5));

amax=D(6)*1.1;

N=500;

h=amax/(N-1);

a=zeros(1,N);

f=zeros(1,N);

fnew=zeros(1,N);

for i=1:N

a(i)=(i-1)*h;

if a(i)<D(2)

f(i)=0;

elseif a(i)<D(3)

f(i)=F(2);

elseif a(i)<D(4)

f(i)=F(3);

elseif a(i)<D(5)

f(i)=F(4);

elseif a(i)<D(6)

f(i)=F(5);

else

f(i)=0;

end

end

tau=h/10;

t=0;

k=0;

for step=1:280

for i=N-1:-1:1

fnew(i)=f(i)+(tau/3/h)*(a(i+1)*VelKDM(a(i+1))*f(i+1)-a(i)*VelKDM(a(i))*f(i))-tau*f(i)*VelKDM(a(i));

end

f=fnew;

t=t+tau;

if (floor(step/5)*5==step)

k=k+1;

tt(k)=t;

f1(k)=0; f2(k)=0; f3(k)=0; f4(k)=0; f5(k)=0;

for i=1:N

if a(i)<D(2)

f1(k)=0;

elseif a(i)<D(3)

f2(k)=f2(k)+h*f(i);

elseif a(i)<D(4)

f3(k)=f3(k)+h*f(i);

elseif a(i)<D(5)

f4(k)=f4(k)+h*f(i);

else

f5(k)=f5(k)+h*f(i);

end

end

f1(k)=1-f2(k)-f3(k)-f4(k)-f5(k);

end

end

tt=tt/v;

figure(EXPNUMB)

plot(Time, A1,'sm','MarkerFaceColor','m')

hold on

plot(Time, A2,'sk','MarkerFaceColor','k')

plot(Time, A3,'sb','MarkerFaceColor','b')

plot(Time,A4,'sr','MarkerFaceColor','r')

plot(Time, A5,'sg','MarkerFaceColor','g')

plot(tt, f5,'m-','Linewidth',2)

plot(tt, f4,'k-','Linewidth',2)

plot(tt, f3,'b-','Linewidth',2)

plot(tt, f2,'r-','Linewidth',2)

plot(tt, f1,'g-','Linewidth',2)

legend('1','2','3','4','5')

xlim([0 25])

ylim([0 1])

# ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Программа расчета равновесного фракционного состава катализатора в реакторе.

clear all

%---------------Исходные данные для КДМ-----------------------------------

% число выделяемых фракций =5.

Afr_KDM=[0 20 40 70 100 125];% границы фракций в  микронах [0-20],[20-40],,,,,

Fini0_KDM=[ 0.0 0.0 0.0  0.0  1.0]'; % массовая доля загружаемых  фракций

Adust_KDM=26;  %граница для пыли (то, что удаляется из реактора)

MatrDrob_KDM=[1     0        0.0       0.05       0.11;...%матрица дробления

0     1       0.09       0.10       0.07;...

0.    0        0.91       0.125      0.11;...

0     0         0           0.725      0.12;...

0     0         0             0         0.59];

Fini_KDM=MatrDrob_KDM*Fini0_KDM; %доля фракций после начального дробления

Vel_KDM=1; %скорость истирания

C_KDM=0.0; % доля КДМ в общей загрузке

%---------------Исходные данные для ИМ-------------------------------------

Afr_IM=[0 20 40 70 100 250];% границы фракций в  микронах [0-20],[20-40],,,,,

Fini0_IM=0.01*[ 6.5 9.6 20.1  18.1  45.7]'; % массовая доля загружаемых в реактор фракций

Adust_IM=25.5;  %граница для пыли (то, что удаляется из реактора)

MatrDrob_IM=[1  0.05     0.05       0.00      0.29;...%матрица дробления

0   0.95     0.03       0.05      0.19;...

0.    0        0.92       0.17      0.17;...

0     0         0           0.78      0.1;...

0     0         0             0         0.25];

Fini_IM=MatrDrob_IM*Fini0_IM;  %доля фракций после начального дробления

Vel_IM=2*Vel_KDM; %скорость истирания

C_IM=1-C_KDM; % доля ИМ в общей загрузке

% --------------------Решение вспомогательных задач

[Ffin0_KDM F1_KDM  F2_KDM]=SolverStac(Afr_KDM,Adust_KDM,Fini_KDM,1);

[Ffin0_IM F1_IM F2_IM]=SolverStac(Afr_IM,Adust_IM,Fini_IM,1);

F1_KDM=F1_KDM+Fini_KDM(2)*(Adust_KDM-Afr_KDM(2))/(Afr_KDM(3)-Afr_KDM(2));

F2_KDM=F2_KDM+Fini_KDM(1);

F1_IM=F1_IM+Fini_IM(2)*(Adust_IM-Afr_IM(2))/(Afr_IM(3)-Afr_IM(2));

F2_IM=F2_IM+Fini_IM(1);

%--------------------окончательное построение решения ----------------------------

aa=(1-Ffin0_KDM(5))*C_KDM/Vel_KDM+(1-Ffin0_IM(5))*C_IM/Vel_IM;

vplus=1/aa;

for i=1:4

Ffin_KDM(i)=Ffin0_KDM(i)*vplus*C_KDM/Vel_KDM;

Ffin_IM(i)=Ffin0_IM(i)*vplus*C_IM/Vel_IM;

end

Ffin_KDM(5)=0;

Ffin_IM(5)=0;

Ffin_KDM=Ffin_KDM*100;

Ffin_IM=Ffin_IM*100;

%------------------печать на экран---------------------------------------

fprintf('С_кдм=%f  V=%f  \n',C_KDM, vplus);

fprintf('Выносится из реактора по фракциям КДМ   %6.3f %% :  %6.3f %%    ИМ   %6.3f %% :  %6.3f %%\n' ,...

F2_KDM*100*C_KDM ,F1_KDM*100*C_KDM,F2_IM*100*C_IM ,F1_IM*100*C_IM);

fprintf('КДМ A1=%6.3f  A2= %6.3f A3=%6.3f  A4=%6.3f  A5=%6.3f  \n' ,  Ffin_KDM(1), Ffin_KDM(2), ...

Ffin_KDM(3), Ffin_KDM(4), Ffin_KDM(5));

fprintf('ИМ A1=%6.3f  A2= %6.3f A3=%6.3f  A4=%6.3f  A5=%6.3f  \n' ,  Ffin_IM(1), Ffin_IM(2), ...

Ffin_IM(3), Ffin_IM(4), Ffin_IM(5));

%------------------печать в файл -----------------------------------------

fid = fopen('OutData01.txt', 'w', 'n');

fprintf(fid,'С_кдм=%6.3f   Безразмерный расход катализатора V=%6.3f \r\n',C_KDM, vplus);

fprintf(fid,'Выносится из реактора  по фракциям (0-20, 20-40) КДМ:  %6.3f    %6.3f     ИМ:   %6.3f   %6.3f  \r\n' ,...

F2_KDM*100*C_KDM ,F1_KDM*100*C_KDM,F2_IM*100*C_IM ,F1_IM*100*C_IM);

% От крупных к мелким !!!!!!!!!!

fprintf(fid, 'Распределение КДМ в реакторе по фракциям %6.3f   %6.3f  %6.3f  %6.3f  %6.3f \r\n' ,...

Ffin_KDM(1), Ffin_KDM(2),  Ffin_KDM(3), Ffin_KDM(4), Ffin_KDM(5));

fprintf(fid,'Распределение ИМ  в реакторе по фракциям %6.3f   %6.3f  %6.3f  %6.3f  %6.3f \r\n' ,...

Ffin_IM(1), Ffin_IM(2), Ffin_IM(3), Ffin_IM(4), Ffin_IM(5));

fclose(fid);

function [Ffin F1 F2]=SolverStac(Afr,Adust,Fini,vplus);

N=1256;

Nfr=length(Fini);

% -------границы интервалов

A_scale=50; % масштаб для размера зерен в микронах

Afr_scale=Afr/A_scale;

A_dust=Adust/A_scale;

%--------------------------------------------

amax=Afr_scale(Nfr+1)*1.1;

h=amax/(N-1);

a=zeros(1,N);

fplus=zeros(1,N);

for i=1:N

a(i)=(i-1)*h;

end

Ngrfr=1+floor(Afr_scale/h);

%-----------начальная плотность

f_ini=zeros(Nfr,1);

f_fin=zeros(Nfr,1);

for i=1:Nfr

f_ini(i)=Fini(i)/(Afr_scale(i+1)-Afr_scale(i));

end

for i=1:Nfr

for k=Ngrfr(i):Ngrfr(i+1)-1

fplus(k)=f_ini(i);

end

end

f=Stac1(fplus, a, A_dust,vplus);

Afr_scale(2)=A_dust;

Ngrfr=1+floor(Afr_scale/h);

F1=a(Ngrfr(2)+1)*f(Ngrfr(2)+1)/3;

F2=0;

for i=Ngrfr(2)+1:N

F2=F2+h*f(i);

end

ffin(1)=1;

for i=2:Nfr

ffin(i)=0;

for k=Ngrfr(i):Ngrfr(i+1)-1

ffin(i)=ffin(i)+f(k)*h;

end

ffin(1)=ffin(1)-ffin(i);

end

Ffin=Fini;

for i=1:Nfr

Ffin(Nfr+1-i)=ffin(i);

end

function f=Stac1(fplus, a, a_dust,vplus)

N=length(a);

f=zeros(1,N);

h=a(2)-a(1);

Ndust=1+floor(a_dust/h);

%----------------------------------------------------

for i=N-1:-1:Ndust+1

f(i)=(f(i+1)*a(i+1)+3*h*vplus*fplus(i))/(3*h+a(i));

end

%---------------------------------------------------

fi_fin=0;

for i=Ndust+1:N

fi_fin=fi_fin+f(i)*h;

end

fi_fin=1-fi_fin;

for i=1:Ndust

f(i)=fi_fin/a_dust;

end